Общая характеристикa

Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственного оборудования из сплавов на никелевой основе марок ХН78Т, ХН70ВМЮТ и им подобных, а так же разнородных металлов (перлитных, хромитстых сталей со сплавами на никелевой основе). Сварка на постоянном токе обратной полярности.

Классификация
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х20Н70Г2М2Б2В
ГОСТ 9466-75 : Е-068-Б20
ТУ У28.7-31206116-006-2003

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Cr | Mo | Ni | V | Si | Mn | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.09 | 17.0-20.0 | 2.0-3.5 | 9.5-12.0 | 0.35-0.75 | ≤0.6 | 1.5-3.0 | ≤0.02 | ≤0.03 |

Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее -20%
Ударная вязкость не менее 100 Дж/см2

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью (глубина окисления при температуре 1000 С за 3000 ч составляет 0,1 мм) и жаропрочностью (длительная прочность 100 Мпа при температуре 656 С за 1000 ч)

Технологические особенности сварки

Сварку производят узкими валиками шириной не более 2,5 диаметра электрода. Прокалка перед сваркой 190-210 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 10,5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,3 кг/ч

Расход электродов на 1кг наплавленного металла - 1,5кг

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | Сварочный ток, А | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 80-100 | 43 |
| 4,0 | 350 | 110-140 | 22 |